第十四章  物质的磁性

本章应与电场中的电介质这部分内容对应起来学习。

一、电场中的电介质与磁场中的磁介质：

不论是有极分子的取向极化，还是无极分子的位移极化，最后导致电介质中出现净的分子电矩，定义极化强度矢量

（单位体积内的电矩矢量和）

由于介质极化，在表面出现束缚电荷（或极化面电荷密度），产生退极化场

总场强

磁介质处于磁化状态，磁介质中磁感应强度为原来磁感应强度与因磁介质磁化而产生的磁感应强度的迭加，

定义:        ，     只对均匀磁介质充满整磁场有效。

根据磁介质磁化的性质，将磁介质分为三类：

1、顺磁质：与同向 ，B>B0 , >1，但与1接近，如锰、铬、铝、空气等

2、抗磁质：与反向 ，B<B0 , <1，但与1接近，如铋、铜、银、氢气等

3、铁磁质：磁化时具有很强的磁性，撤去外磁场后仍有一定强度的剩磁。  铁、钴、镍某些稀土族元素，以及铁与金属、非金属合金、铁氧体。

二、磁介质磁化机制：

分子中有电子，每个电子参与绕核和自旋两个运动，产生磁效应。对于整个分子、各个电子产生的总的磁效应等效为分子电流，相应的磁矩称作分子磁矩（）

（稀土族，钆、镝、钬）

对每个电子加以讨论：[p224,图]  进动

由转动定律：  ， 总是与反向，称为附加磁矩。

1、对顺磁质：每个分子，但磁化前。加后，有按排列的趋势，在一定条件下处于动态平衡，。而   ，可忽略。

这时定义磁化强度矢量，    ，与方向一致。

2、对抗磁质：每个分子，加外磁场后，。而。

定义：，总与反向。

3、磁化规律：实验证明，对顺磁质和抗磁质都有，，

称为磁化率，仅与磁介质的性质有关。（无量纲）

对顺磁质，>0，在数量级

对抗磁质，<0，在数量级

三、、、之间的关系

[p227,图15-2][三版，P229，图12-2]

已知n，I，则磁化场的磁感应强度，，，从束缚电流入手称为安培表面电流，其线密度为，对S截面，L长度的磁介质

则sl体积中的总磁矩

按的定义：        ，   （实际上 ）

按的定义，就相当于nI，所以

写成矢量

或       （有的书作为定义引入）

另外，，，代入上式得：

，，也无量纲，更具有普遍意义。

也可以按以下讨论:

从真空中的安培环路定理推导介质中的安培环路定理，以长直螺线管为例，

对abcd回路，

实际上，，左乘得，

，

所以，

，定义：，普遍成立公式

即       ，  只与传导电流有关。

四、 铁磁质

[P229，15-3]，H=nI，

已知，当电流从0->I时，（起始磁化曲线）

，

，   测量得出；

，    计算得出；

而   ，可得出J，

，可得出 ，（对起始磁化曲线）

（约定用起始磁化曲线定义绝对磁导率）

小结：

1、磁化特性由起始磁化曲线和磁滞回线体现出来。（可用磁畴理论来说明）

这里： ， 不成立。

但     ，，，

，，   成立。

2、主要特征：a、 高值（可达几百、几千至几万）

b、  非线性

c、  磁滞

例题[P235]   在下图所示测定铁磁质磁化特性的实验中，设所用的环形螺线管共有1000匝，平均半径为15.0cm，当通有2.00A电流时，测得环内磁感应强度B为1.00T，求：

（1）螺线管铁心内的磁场强度H和 磁化强度J；

（2）该铁磁质的磁导率µ和相对磁导率

（3）已磁化环形铁心的“分子表面电流”

解：（1）磁场强度为

磁化强度

（2）铁磁质中磁场在上述H值时的磁导率为

相对磁导率为

（3）沿环形铁心的“分子表面电流”为

其绕行方向与螺线管中电流方向相同。